|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **焊机型号** | **焊管规格** | **管型** | **焊速** | **焊接方式** | **冷却方式** |
| GGP-60/0.8-HC | 管径：φ6~φ20mm壁厚：0.15~0.5mm | 圆管/矩型管/异型管 | 60~100m/min | 感应焊 | 水-水/空-水 |
| GGP-100/0.45-HC | 管径：φ16~φ45mm壁厚：0.6~1.5mm | 圆管/矩型管/异型管 | 60~100m/min | 感应焊 | 水-水/空-水 |
| GGP-150/0.4-HC | 管径：φ20~φ60mm壁厚：0.8~2.0mm | 圆管/矩型管/异型管 | 60~100m/min | 感应焊 | 水-水/空-水 |
| GGP-200/0.35-HC | 管径：φ45~φ76mm壁厚：1.5~3.25mm  | 圆管/矩型管/异型管 | 60~100m/min | 感应焊 | 水-水/空-水 |
| GGP-250/0.3-HC | 管径：φ45~φ89mm壁厚：1.5~4.0mm | 圆管/矩型管/异型管 | 60~100m/min | 感应焊 | 水-水/空-水 |
| GGP-300/0.3-HC | 管径：φ50~φ114mm方管：200×200mm壁厚：2.5~5.0mm | 圆管/矩型管/异型管  | 感应≥40m/min触焊≥50m/min | 感应焊接触焊 | 水-水/空-水 |
| GGP-400/0.25-HC | 管径：φ114~φ156mm方管：200×200mm壁厚：4.0~8.0mm | 圆管/矩型管/异型管 | 感应焊≥25m/min接触焊≥30m/min | 感应焊I接触焊 | 水-水/空-水 |
| GGP-500/0.2-HC | 管径：φ165~φ219mm方管： 200×200mm~300×300mm壁厚：4.0~12.0mm | 圆管/矩型管/异型管 | 感应焊≥ 14m/min接触焊≥ 18m/min | 感应焊接触焊 | 水-水/空-水 |
| GGP-600/0.2-HC | 管径：φ219~φ273mm方管：200×200mm~300×300mm 壁厚：6.0~12.0mm | 圆管/矩型管/异型管 | 感应焊≥ 15m/min接触焊≥ 18m/min  | 感应焊接触焊 | 水-水/空-水  |
| GGP-700/0.2-HC | 管径.：φ325~φ508mm方管：300×300mm~400×400mm壁厚：6.0~16.0mm | 圆管/矩型管/异型管  | 感应焊≥ 7m/min接触焊≥ 9m/min | 感应焊接触焊  | 水-水/空-水 |
| GGP-800/0.2-HC | 管径：φ325~φ610mm方管：300×300mm~500×500mm壁厚：4.0~16.0mm | 圆管/矩型管/异型管 | 感应焊≥7m/min接触焊≥ 9m/min | 感应焊：接触焊 | 水-水/空-水 |
| GGP-1000/0.2-HC | 管径：φ325~φ610mm方管：300×300mm~500×500mm壁厚：4.0~16.0mm | 圆管/矩型管/异型管 | 感应焊≥8m/min 接触焊≥ 10m/mi | 感应焊接触焊 | 水-水/空-水 |
| GGP-1200/0.2-HC | 管径.：φ325~φ610mm方管：300×300mm~500×500mm壁厚：4.0~16.0mm | 圆管/矩型管/异型管 | 感应焊≥10m/min 接触焊≥ 13m/min | 感应焊接触焊 | 水-水/空-水 |
| GGP-1500/0.15-HC | 管径.：φ325~φ610mm方管：300×300mm~500×500mm壁厚：4.0~20.0mm | 圆管/矩型管/异型管   | 感应焊≥7m/min 接触焊≥ 10m/min | 感应焊接触焊 | 水-水/空-水  |
| GGP-1800/0.15-HC | 管径：φ325~φ610mm方管：300×300mm~500×500mm壁厚：4.0~20.0mm | 圆管/矩型管/异型管  | 感应焊≥7m/min接触焊≥ 10m/min | 感应焊接触焊 | 水-水/空-水 |